**ANEXO II**

**Requisitos Técnicos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especificações Técnicas | | |
| Estruturais | Gramagem (g/m2) – 75 a 80 + 4% | NP EN ISO 536 |
| Índice de Mão (cm3/g) – 1,2 a 1,4 | NP EN 20534 |
| Físicas, Químicas e Mecânicas | Humidade – 4,7%, +1% | NP EN 20287 |
| Rugosidade (Bendtsen) (ml/min) – 300 (máximo) | NP EN ISO 8791/2 |
| Óticas | Brancura – 76% (mínimo) | NP EN ISO 2470 |
| Opacidade – 80% (mínimo) | NP EN ISO 2471 |
| Fluorescência – Deve ser nula |  |
| Ambientais | O papel proposto deve ser TFC (Totalmente livre de cloro) ou ECF (Livre de Cloro Elementar) |  |